## Slide 1: Nouvelle méthode de mesure de perméabilités gazeuses des matériaux d’emballage : application aux aliments frais conditionnés
Amandine COTTAZ, Keziban OZTURK, Catherine JOLY
IUT Lyon 1 – Site de Bourg-en-Bresse – Département Génie Biologique
Laboratoire BioDyMIA (BIOingénierie et Dynamique Microbienne aux Interfaces Alimentaires) - EA3733
CONGRES NATIONAL DE LA RECHERCHE EN IUT (CNRIUT’2019) : 6-7 juiN 2019, TOULON

## Slide 2: Pourquoi emballer les produits frais ?

## Slide 3: Pourquoi emballer les produits frais ?
Réduction du gaspillage alimentaire (en dehors des circuits courts, pour le nomadisme …)
Clean label : exempts de conservateurs d’origine synthétique
Cas des végétaux : Ils respirent !!
 Il faut ralentir la respiration et remédier à la transpiration
Conservation au froid
Utilisation d’un emballage sous atmosphère modifiée dite « protectrice »

## Slide 4: Corrélation Respiration / Durée de vie
Relation entre niveau de respiration de différents produits et leur durée de vie potentielle
Source : Alter Agri n°90

## Slide 5
O2
CO2
IR = f( jour, nuit, variété, maturité, T°C, MAP initiale et évolution, coupes du végétal, ….)
H2O
Objectif : limiter la respiration : %O2 et CO2 « faibles »
 DLC allongée ( 3 à 8 fois plus longtemps)
La respiration : cas de la salade !

## Slide 6: Objectif des mesures de perméabilités:
Caractériser les matériaux disponibles pour les hiérarchiser en fonction des besoins du produits emballés (respiration, durée de conservation …)
Appréhender les propriétés des « nouveaux/futurs* » matériaux d’emballage plus sensibles à leur environnement
*biosourcés, biodégradables…

## Slide 7: Un peu de théorie pour commencer…

## Slide 8
La perméabilité aux gaz ?
Se mesure à l’état stationnaire quand la température et l’humidité sont stabilisées : Flux constant
Flux J =
2ème loi de Fick :
Flux

## Slide 9
Pe =
La perméabilité aux gaz
Flux gazeux (J) |  | 
Perméance gazeuse |  | 
Perméabilité gazeuse (Pe) |  | 
Flux gazeux (J) |  | 
Perméance gazeuse |  | 
Perméabilité gazeuse (Pe) |  | 
Valeur intrinsèque

## Slide 10: La perméabilité aux gaz
Elle est dépendante : du coefficient de diffusion D de la solubilité S | Pe = DS
Source : Les 7 fonctions de l’emballage Tec&Doc Lavoisier

## Slide 11
Barrière de solubilité
Pe = Ds
Pe = Ds
Barrière de diffusion
Ou de diffusivité
Source : Les 7 fonctions de l’emballage Tec&Doc Lavoisier

## Slide 12: Normes et techniques commerciales associées
Les normes actuelles permettent un classement rapide des matériaux usuels
Elles se déroulent dans des conditions d’analyse imposées
Elles ne tiennent pas compte de la réalité d’usage (ex : matériau utilisé pour emballer la salade 38°C 0/100% H2O)
Source : https://www.mocon.com

## Slide 13: Technique alternative…

## Slide 14: Technique alternative
Utilisation de capteurs optiques fonctionnant avec des molécules fluorescentes sensibles à la présence d’oxygène
Source : site internet https://presens.de

## Slide 15: Technique alternative
Facilité d’utilisation
Non invasif
Multipliable
Non contraignant pour la forme de l’échantillon : utilisation possible en emballage réel avec ou sans aliment
…Il faut que l’emballage soit transparent

## Slide 16: Exemple d’utilisation pédagogique
Suivi de l’évolution de la composition de l’espace de tête en cours de conservation
J0 | J7 |  |  |  | 
 | Non Emballés | MAP T° Amb | MAP Frigo | Air T° Amb | Air Frigo

## Slide 17
Utilisation pour un projet de recherche
Objectif : obtenir un matériau biosourcé qui permet de moduler les perméabilités (H2O, O2, CO2) de l’emballage pour être en adéquation avec une respiration au ralenti du produit
O2
CO2
H2O
 Asphyxie
 Aucun intérêt à l’emballage
 Modulation des perméabilités

## Slide 18
Film
Solution saline saturée
K2SO4 pour 98%HR
Capteur O2
Capteur CO2
70% N2
30% CO2
Utilisation pour un projet de recherche

## Slide 19
temps
5°C
Boîte à gants permettant des pesées périodiques des cellules pour la perméation à l'eau
Microbalance
Thermomètre humide pour % RH
5°C - 75%RH
Thum-Tsec  % RH
5°C - 98%RH
(solution saturée de K2SO4)
Membranes scellées hermétiquement
gH2O/m2membrane
Pente = perte d’eau à l’équilibre
Lecteur de fibre optique non invasive pour suivi O2
Lecteur de fibre optique non invasive pour suivi de CO2
Atmosphère modifiée
%O2
%CO2
Utilisation pour un projet de recherche

## Slide 20: Pour conclure ….
Prise en main et développement d’une technique :
en enseignement pour monter de nouveaux TP dans le cadre de la Licence Pro Qualité Intégrée des Aliments Conditionnés (QIAC)
pour répondre à des projets de recherche collaboratifs FUI
Il n’y a pas que les végétaux qui respirent … les bactéries aussi !

## Slide 21: Merci pour votre attention J’attends vos questions …